## Slide 1
Расчётный метод оценки стойкости постоянных магнитов к тепловому размагничиванию и обоснования выбора материала в электродвигателях БПЛА
Рубцов С. А.
инженер 1 категории
АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина», г. Фрязино
III Всероссийская НТК «Постоянные магниты: наука и технологии, производство, применение» · Москва, 6–7 октября 2026
Notes: Здравствуйте. Тема доклада — расчётный метод, который в реальных рабочих условиях двигателя оценивает необратимое тепловое размагничивание магнита и помогает обосновать выбор материала.

## Slide 2
Проблема: магнит работает у предела
В теплонагруженном двигателе БПЛА на магнит действуют два фактора, способствующих размагничиванию:
🔥
Высокая температура
нагрев поднимает кривую размагничивания: колено приближается к рабочей точке
⚡
Поле реакции якоря
ток обмотки создаёт встречное, размагничивающее магнитное поле
Итог: риск необратимой потери намагниченности — двигатель безвозвратно теряет момент.
Notes: Магнит зажат между нагревом и полем реакции якоря. Оба толкают его к размагничиванию, и часть потери — необратимая.

## Slide 3
Необратимое размагничивание: что происходит
1
Холодный магнит: рабочая точка далеко от колена.
2
Нагрев двигает не точку, а КОЛЕНО — запас падает в разы.
3
Реакция якоря уводит точку за колено — потеря навсегда.
Notes: Ключевой слайд. Рабочая точка магнита лежит на нагрузочной прямой — её наклон задан геометрией: толщиной магнита и зазором. При нагреве точка съезжает по ЭТОЙ ЖЕ прямой вниз, и размагничивающее поле в магните даже уменьшается — с 201 до 171 килоампера на метр. Но колено идёт к нулю впятеро быстрее: за 130 градусов оно уезжает с 1353 до 386. То есть за колено магнит уходит не потому, что поле выросло, а потому что колено догнало точку — запас падает с 1152 до 215. Одного нагрева ещё мало. Добивает ток: реакция якоря при перегрузе сдвигает нагрузочную прямую влево, точка уходит за колено — и вот это уже необратимая потеря.

## Slide 4
Как защищаются сейчас — и чего не хватает
Запас по коэрцитивной силе
требует тяжёлых редкоземельных элементов (Dy, Tb) — дефицитных и импортозависимых
Увеличение габаритов
двигатель становится тяжелее и дороже — критично для летательного аппарата
Чего нет:
расчётного метода, который даёт вердикт о необратимом размагничивании в реальных условиях машины и обосновывает выбор материала.
Notes: Сегодня либо переплачивают тяжёлыми РЗМ, либо переразмеривают машину. Инструмента, дающего вердикт в рабочих условиях, нет — это и есть ниша работы.

## Slide 5
Идея: считать поле, тепло и размагничивание совместно
Электромагнитный расчёт
(поле, потери)
Тепловой расчёт
(температура растёт)
Магнит слабеет:
B(H,T), необратимость
потери → нагрев
температура → свойства
новое поле
единая связанная задача
Всё влияет друг на друга, поэтому решается совместно — до установившегося теплового состояния.
Notes: Поле даёт потери, потери греют, температура меняет магнит, магнит меняет поле. Круг замкнут — считаем как одну связанную задачу до выхода на установившуюся температуру.

## Slide 6
Как устроен расчёт
МКЭ
Метод конечных элементов в двумерной постановке.
B(T)
Магнит — модель B(H,T): по параметрам и температурным коэффициентам строит кривую при любой температуре.
↩
Необратимость — по линии возврата: запоминается наиболее неблагоприятная точка за историю нагружения.
⏱
Считаем по времени до установившейся температуры; дополнительно распознаём тепловой разгон.
Notes: Четыре опоры метода: МКЭ 2D; модель магнита, которая сама рассчитывает кривую при нужной температуре; учёт необратимости по линии возврата; счёт по времени до установившегося состояния с распознаванием разгона.

## Slide 7
Достоверность — без подгонки
✓
Точное решение
Сравнение с задачами, имеющими точное аналитическое решение.
✓
Баланс энергии
Контроль энергетического баланса в ходе расчёта.
✓
Реальный двигатель
Проверка на двигателе с паспортными данными.
Параметры модели не настраивались под ожидаемый результат.
Notes: Три независимых проверки: точные аналитические решения, баланс энергии и реальный двигатель. Главное — числа не подгонялись под ответ.

## Slide 8
Результат 1: карта риска по сечению магнита
Соседние полюса повреждены по-разному: от нетронутого до 91 % объёма — в одном и том же режиме.
Средняя оценка «по худшей точке» этого не покажет — нужен расчёт поля.
Дальше: что стало с характеристиками и где граница по нагреву.
Notes: Это не схема, а результат расчёта: каждая ячейка сечения окрашена фактической долей сохранённой ремнантности. Режим один и тот же для всей машины — среда 130 градусов, ток 40 ампер, рабочая точка по оси q. Главное, что видно: соседние полюса повреждены совершенно по-разному. Два полюса остались целы, а самые нагруженные потеряли до девяноста одного процента объёма. Причина — сочетание двенадцати пазов и четырнадцати полюсов: каждый полюс стоит в своём положении относительно поля обмотки. Что это доказывает: оценка по одной «худшей точке» или по среднему такую картину не даёт в принципе — нужен расчёт поля по всему объёму. И это не численный шум: картина имеет двукратную симметрию, ровно как требует наибольший общий делитель двенадцати и четырнадцати, равный двум.

## Slide 9
Результат 2: обоснование выбора материала
При насыщенном магнитопроводе замена Nd-Fe-B → Sm-Co:
−3 %
падение момента
(в рассмотренном примере)
✓
выигрыш по температурной стойкости — сохраняется
Величину потери определяет насыщение магнитопровода — то есть геометрия машины, а не только магнит.
Notes: Главный результат для этой аудитории: в насыщенной машине переход на SmCo стоит всего около трёх процентов момента, а термостойкость сохраняется. Цена перехода определяется насыщением, то есть геометрией.

## Slide 10
Sm-Co и импортозамещение
1
Без тяжёлых РЗМ
Sm-Co — самарий и кобальт, без диспрозия и тербия.
2
Отечественные марки
Инструмент подбирает наши магниты под теплонагруженные применения.
3
Меньше зависимости
Снижение потребности в дефицитном импортном сырье.
Notes: SmCo не содержит тяжёлых редкоземельных Dy и Tb. Метод помогает подбирать отечественные магниты под конкретные теплонагруженные машины — это прямой вклад в импортозамещение.

## Slide 11
Итог и перспективы
Сделано: связанный магнитотепловой расчёт с необратимым размагничиванием, проверка достоверности, программный комплекс с интерфейсом.
Далее: ускоренная нейросетевая суррогатная модель и оптимизация конструкций двигателей БПЛА.
Приглашаю к сотрудничеству: нужны измеренные характеристики магнитов Sm-Co для валидации — производителям и исследователям.
Рубцов Сергей Александрович
АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина», г. Фрязино
rubczov.serg@yandex.ru
Notes: Итог: ядро построено и проверено. Дальше — нейросетевой суррогат и оптимизация. И главное для зала: ищу измеренные SmCo для валидации, приглашаю к сотрудничеству. Спасибо за внимание.